ДОПУСТИМІ ДЕФЕКТИ ЗВАРНИХ ШВІВ

ГОСТ 23118-99

Вимоги ГОСТ 23118-99 по виправленню дефектів зварних швів:

12.30 Зварні з'єднання, що не відповідають вимогам до їхньої якості, необхідно виправляти. Дефектні шви можуть бути виправлені одним з наступних способів:

- шляхом механічного зачищення;

- шляхом переварювання дефектних ділянок;

- шляхом часткового чи повного їхнього видалення з наступним заварюванням.

12.31 Напливи і неприпустиме посилення швів обробляють абразивним інструментом. Неповномірні шви, неприпустимі підрізи, незаплавлені кратери, не провари і несплавленння по кромкам підварюють з наступним зачищенням. Ділянки швів з неприпустимою кількістю пор і шлакових включень повністю видаляють і заварюють знову.

12.32 У виявлених у металі зварних з'єднань тріщин необхідно встановити довжину і глибину. Кінці тріщини повинні бути засвердлені (діаметр отвору 5-8 мм) із припуском по 15 мм із кожного кінця. Потім виконується підготовка ділянки під заварювання шляхом створення V- ного оброблення крайок (кут розкриття 60-70 °). Аналогічно проводиться підготовка ділянок при виправленні швів з неприпустимими порами, жужільними включеннями і несплавленням.

12.33 Заварювання підготовленої до ремонту дефектної ділянки необхідно здійснювати, як правило, тим же способом зварювання, яким виконаний шов. Короткі дефектні ділянки і дефектні ділянки будь-якої довжини без  оброблення чи з незначним обробленням шва допускається виправляти ручним дуговим зварюванням електродами діаметром 3-4 мм. Підрізи глибиною не більш 0,5 мм при товщині прокату до 20 мм і не більш 1 мм при товщині прокату понад 20 мм, а також місцеві підрізи (довжиною до 20 % довжини шва) дозволяється виправляти зачищенням без наступного заварювання.

| Найменування дефекту | Характеристика дефектів за розташуванням, формою і розмірами | Допустимі дефекти за рівнями якості |
| --- | --- | --- |
|  |  | високий | середній | низький |
| Тріщини | Тріщини всіх розмірів, видів і розташування | Не допускаються |
| Пори і пористість | Максимальна сумарна площа пор Максимальний розмір одиночної пори: стиковий шов кутовий шов але не більше | 1% d<= 0,2 S d=<0,2 K 3 мм | 2% d=<0,25 S d=<0,25 K 4 мм | 4% d=<0,3 S d=<0,3 K 5 мм |
| Скупчення пор | Максимальна сумарна площа пор Максимальний розмір одиночної пори: стиковий шов кутовий шов але не більше Відстань між скупченнями | 4% d<=0,2 S d<=0,2 K 2 мм L 12 t | 8% d<=0,25 S d<=0,25 K 3 мм L 12 t | 16% d<=0,3 S d<= 0,3 K 4 мм L 12 t |
| Газові полоси та свищі | Довгі дефекти | Не дозволяється |
|  | Короткі дефекти стиковий шов кутовий шов Максимальний розмір газової полоси та свища | h<=0,2 S h<=0,2 K 2 мм | h<=0,25 S h<=0,25 K 3 мм | h<=0,3 S h<=0,3 K 4 мм |
| Шлакові включення | Довгі дефекти | Не дозволяється |
|  | Короткі дефекти стиковий шов кутовий шов Максимальний розмір включення | h=<0,2 S h=<0,2 K 2 мм | h=<0,25 S h=<0,25 K 3 мм | h=<0,3 S h=<0,3 K 4 мм |
| Непровари і несплавлення | Довгі дефекти | Не дозволяється |
|  | Короткі непровари стиковий шов кутовий шов Відстань між дефектами | Не дозволяється | h=<0,1 S h 0,1 K Макс. 2 мм L 12 t |
|  | Несплавлення | Не дозволяється |
| Підрізи | Перехід від шва до основного метала повинен бути плавним. Обриси підрізів повинні бути плавними. | h=<0,5 мм | h=<1,0 мм | h=<1,5 мм |
| Перевищення випуклості: стикового шва кутового шва | Перехід від шва до основного метала повинен бути плавним. | h =<1 мм + 0,1 в Мах. 5 мм Мах. 3 мм | h=< 1 мм + 0,15 в Мах. 7 мм Мах. 4 мм | h=< 1 мм + 0,25 в Мах. 10 мм Мах. 5 мм |
| Перевищення випуклості кореня шва | Надмірне проплавлення кореня шва | h =< 1 мм + 0,3 в Макс. 3 мм | =<1 мм + 0,6 в Макс. 4 мм | h =<1 мм + 1,2 в Макс. 5 мм |
| Неповне заповнення розробки кромок (ввігнутість шва) | Перехід від шва до основного метала повинен бути плавним. | Довгі дефекти не дозволяються |
|  |  | Короткі дефекти |
|  |  | h =< 0,05 t Мах. 0,5 мм | h =< 0,1 t Мах. 1 мм | h=< 0,2 t Мах. 2 мм |
| Ввігнутість кореня шва | Перехід від шва до основного метала повинен бути плавним. | h =< 0,5 мм | h =< 1 мм | h =< 1,5 мм |
| Напливи |  | Не дозволяються |

Примітка:

1. Довгі дефекти - це один або декілька дефектів сумарною довжиною більше 25 мм на кожних 100 мм шва або мінімум 25% довжин шва менш 100мм.

2. Короткі дефекти - це один або декілька дефектів сумарною довжиною не більше 25 мм на кожних 100 мм шва або максимум 25% довжин шва менш 100мм.

Kф – номінальна величина катета кутового шва, мм;

в – фактична товщина стикового шва, мм;

K – фактична величина катета кутового шва,мм;

t – товщина металу, мм;

d – діаметр пори, мм;

h – розмір (висота або ширина) дефекту, мм;

L – відстань між дефектами або дефектними ділянками, мм.